## Slide 1: Проведены успешные испытания покрытий из карбида бора импульсной тепловой нагрузкой, возможной в диверторной зоне токамака ИТЭР
Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук
Авторы: Д.Е. Черепанов, А.В. Бурдаков, Л.Н. Вячеславов, И.В. Кандауров, А.А. Касатов, С.Р. Казанцев, В.А. Попов, Г.А. Рыжков, А.А. Шошин
Публикации:
1. D.E. Cherepanov et al. In situ study of thermal shock damage to high-temperature ceramics //Nuclear Materials and Energy. – 2023. – T. 36. – P. 101495
2. Подготовлена статья в журнал «ВАНТ» по результатам испытания покрытий из B4C
Одной из важнейших проблем, возникающих при создании термоядерного реактора, является выбор материала для покрытия обращенных к плазме компонентов. С целью уменьшения влияния эрозии обращенного к плазме материала на ее удержание необходимо выбирать термостойкие вещества с низким зарядовым числом. Среди подходящих с этой точки зрения материалов можно отметить высокотемпературные керамики. На стенде комплекса БЕТА были проведены испытания термическими ударами карбида бора (B4C) в виде монолитного образца и покрытий, нанесенных на вольфрам тремя методами. Результаты испытаний показали конкурентоспособность покрытий из карбида бора вольфраму и бериллию, на которые часто падает выбор при выборе защитного материала первой стенки и дивертора современных токамаков.
Рисунок 1. Критические значения параметра потока тепла , при достижении которых начинается эрозия с потерей вещества, ГП – метод горячего прессования, ДН – детонационное напыление, АПН – атмосферное плазменное напыление, ЭЛС – электронно-лучевой синтез, , где – поверхностная плотность мощности импульсного нагрева, – длительность нагрева ( мс).