## Slide 1: ОПРЕДЕЛЕН ПОРОГ ЭРОЗИИ КАРБИДА КРЕМНИЯ В СЛУЧАЕ ИМПУЛЬСНОГО НАГРЕВА, ОЖИДАЕМОГО ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ТЕРМОЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН1 (ИЯФ СО РАН) и Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН2 (ИХТТМ СО РАН)
Авторы:_Д.Е. Черепанов1, Л.Н. Вячеславов1, Н.И. Бакланова2, Г.А. Рыжков1, В.А. Попов1, А.А. Шошин1, С.Р. Казанцев1, А.А. Касатов1, И.В. Кандауров1, А.В. Бурдаков1
Публикации: Cherepanov D.E. et al., Hot-pressed silicon carbide resistance to ITER-relevant thermal shock, Plasma Science and Technology (2025). DOI: 10.1088/2058-6272/ae117b, URL: https://www.doi.org/10.1088/2058-6272/ae117b. Impact Factor: 1.8
В рамках работ по поиску перспективного материала для изготовления обращенных к плазме элементов (ОПЭ) термоядерных установок проведены исследования стойкости карбида кремния к импульсному нагреву, с плотностью мощности Ws ≈ 1 ГВт/м2 и длительностью ∆t ~ 0.1 – 1 мс. Эксперименты проводились с образцом, две поверхности которого имели разное качество обработки. Эрозия в виде выкрашивания материала полированной поверхности (Ra ≈ 1.1 мкм, Rz ≈ 5.3 мкм) начиналась при однократном импульсном нагреве до температуры T ≈ 1320 ± 80 K, а шлифованной (Ra ≈ 1.17 мкм, Rz ≈ 9.3 мкм) – до T ≈ 790 ± 50 K. В результате, были не только сделаны выводы о высоких перспективах применения карбида кремния для изготовления ОПЭ, но и о влиянии качества обработки поверхности керамик на стойкость к импульсному нагреву. На рисунке приведены значения параметров потока тепла, соответствующие порогу выкрашивания карбида кремния (SiC) и карбида бора (B4C), а также порогу растрескивания вольфрама (W).
Сравнение значений параметра потока тепла импульсного нагрева, при достижении которого начинается эрозия с потерей вещества для SiC, B4C и W.