## Slide 1: Испытана стойкость карбида бора к плазменным нагрузкам, соответствующим условиям эксплуатации первой стенки термоядерного реактора
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН)
Авторы:_Кузьмин Е. И., Чесноков А. В., Черепанов Д. Е., Касатов А. А.
Публикации: Тезисы конференции "ХXI Всероссийская конференция - ДИАГНОСТИКА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ 2025". "ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ОБЛУЧЕНИЮ ВОДОРОДНОЙ ПЛАЗМОЙ КАРБИДА БОРА НА УСТАНОВКЕ ГИМП-1". Кузьмин Е. И. и др., ISBN 978-5-9216-2498-6, стр. 393
На геликонном источнике плазмы для материаловедческих применений (ГИМП-1) проведены эксперименты по облучению карбида бора (B4C) ионами водородной плазмы с флюенсом и потоками, соответствующими нагрузке первой стенки при воздействии плазмы в термоядерном реакторе. При испытании B4C достигнут флюенс 1025 м-2 при потоке (5.2 ± 1.9)∙1021 м-2с-1 ионами водорода с энергией 25 эВ. При варьировании потока на образец в диапазоне 1021-1023 м-2с-1 обнаружена высокая вероятность образования униполярных дуг при потоке выше 1022 м-2с-1. При потоках ниже границы дугообразования не наблюдается существенного изменения морфологии поверхности материала и его атомного состава. Определен коэффициент распыления B4C : Y= (2.79 ± 0.43) × 10⁻³ атом/ион.
СЭМ изображение образца карбида бора до и после плазменного облучения (увеличение x3500)